拟批准的116种食品包装材料用树脂

| 序号 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 通用 类别名 | 特定迁移量/最大残留量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9010-94-0 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,3-丁二烯、苯乙烯和2-丙烯腈的共聚物 | Copolymers of methyl methacrylate, acrylonitrile, butadiene and styrene | ABS | 6.0 mg/kg (1,2-丙烯酸-2-甲基甲酯：SML)；1.0 mg/kg (1,3-丁二烯:QM)或 ND(1,3-丁二烯:SML,DL=0.020 mg/kg)；ND (2-丙烯腈:SML,DL= 0.020 mg/kg) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 2 |  | 共聚酯与苯乙烯马来酸酯共聚体的接枝共聚物 | Copolyester –graft-styrene-maleate copolymer | AGN201 |  | 用于100 ℃以上高温蒸煮时，涂布层的厚度在0.12 μm以下 |
| 3 | 68441-52-1 | 1,3-丁二烯低聚的均聚物 | Polybutadiene | BDR | 1.0 mg/kg(丁二烯:QM)；ND(丁二烯:SML,DL= 0.020 mg/kg) |  |
| 4 | 68441-14-5 | 2-甲基-1,3-丁二烯与溴化-2-甲基-1-丙烯的聚合物 | Isoprene, polymer with 2-methylpropene, brominated | BIIR |  |  |
| 5 | 26007-43-2 | 二环[2.2.1]庚-2-烯和乙烯的聚合物 | Copolymer of ethene and bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | E/NB | 0.05 mg/kg(二环[2，2，1]庚-2-烯:SML) |  |
| 6 | 68258-85-5 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯、乙烯、四氟乙烯的共聚物 | Tetrafluoroethylene-ethylene copolymer | ETFE | 0.05 mg/kg(四氟乙烯：SML) |  |
| 7 | 24937-78-8 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | Ethylene-Vinyl Acetate Resin | EVA | 12.0 mg/kg（乙酸乙烯酯：SML） |  |
| 8 | 26221-27-2 | 乙烯-乙烯醇共聚物 | Ethylene-vinyl alcohol copolymer | EVOH | 12.0 mg/kg（乙酸乙烯酯单体:SML） | 不能用于接触乙醇含量8%以上的食品 |
| 9 | 482589-30-0 | 环氧丙烷改性的乙烯-乙烯醇聚合物 | Propylene oxide modified EVOH | EVOH | 1.0 mg/kg（环氧丙烷：QM）；12.0 mg/kg(乙酸乙烯酯：SML) | 仅用于非直接接触食品的外包装材料 |
| 10 | 25067-11-2 | 聚全氟乙烯-丙烯树脂(四氟乙烯六氟丙烯共聚物） | Fluorinated ethylene propylene resin | FEP | 0.05 mg/kg（四氟乙烯：SML）；0.01 mg/kg(六氟丙烯:SML) |  |
| 11 | 9010-85-9 | 含1-甲基-1-丙基的2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | Isoprene, polymer with 2-methylpropene | IIR |  |  |
| 12 | 147310-94-9 | 1,4-苯二甲酸与[1,1'-联苯]-4,4'-二醇、4-羟基苯甲酸、6-羟基-2-萘甲酸和N-(4-羟基苯基)乙酰胺的聚合物 | 1,4-benzenedicarboxylic acid, polymer with [1,1 -biphenyl]-4, 4 -diol, 4-hydroxybenzoic acid and 6-hydroxy-2- naphthalenecarboxylic acid, acetate, potassium salt | LCP | 0.05 mg/kg(6-羟基-2-萘甲酸：SML)；7.5 mg/kg(对苯二甲酸：SML)；6.0 mg/kg(4,4'-二羟基联苯：SML)；0.05 mg/kg(N-(4-羟基苯基)乙酰胺：SML) | 不能辐照，不能用于接触乙醇含量8%以上的食品，及表面含油脂的固态食品 |
| 13 | 70679-92-4 | 6-(乙酰氧基)-2-萘甲酸与4-(乙酰氧基)苯甲酸的聚合物 | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-(acetyloxy)-, polymer with 4-(acetyloxy)benzoic acid | LCP | 0.05 mg/kg(6-羟基-2-萘甲酸：SML)；7.5 mg/kg(对苯二甲酸：SML)；6.0 mg/kg(4,4'-二羟基联苯：SML)；0.05 mg/kg(N-(4-羟基苯基)乙酰胺；SML) | 不能辐照，不能用于接触乙醇含量8%以上的食品，及表面含油脂的固态食品 |
| 14 | 9003-18-3 | 丁腈橡胶(170型) | Butadiene acrylonitrile rubber 170 | NBR | 1.0 mg/kg(1,3-丁二烯:QM) 或ND(1,3-丁二烯:SML,DL = 0.020 mg/kg)； ND(丙烯腈：SML,DL= 0.020 mg/kg) | 不能用于制造橡胶奶嘴、饮料容器 |
| 15 | 25038-74-8 | 尼龙 12 | Polylaurolactam | PA | 5.0 mg/kg（氮杂环十三烷-2-酮：SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 16 | 26098-55-5 | 十二酸与1,6-己二胺的聚合物 | Dodecanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine | PA | 2.4 mg/kg(1,6-己二胺单体:SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 17 | 25718-70-1 | 己二酸与1,3-苯二甲胺的聚合物 | Nylon MDX6 | PA | 0.05 mg/kg(1,3-苯二甲胺：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 18 | 25750-23-6 | 1,3-苯二甲酸与1,4-苯二甲酸和1,6-己二胺的聚合物 | PA6T/6I | PA | 5.0 mg/kg（间苯二甲酸：SML）；7.5 mg/kg(对苯二甲酸：SML)；2.4 mg/kg(六亚甲基二胺：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 19 | 25053-13-8 | 己二酸与六氢-2H-氮杂卓-2-酮、1,6-己二胺和4,4`-亚甲基二(环己胺)的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one, bis(4-aminocyclohexyl)methane and 1,6-hexanediamine | PA | 2.4 mg/kg(1,6-己二胺：SML )；15.0 mg/kg(SML，以己内酰胺和己内酰胺钠盐之和计）；0.05 mg/kg(4,4'-亚基双环己胺：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 20 | 9069-93-6；26246-77-5 | 对苯二甲酸二甲酯和2,2,4(或2,4,4)-三甲基-1,6-己二胺的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl ester, polymer with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine | PA | 5.0 mg/6 dm²(青霉胺:QM) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 21 | 50327-22-5；50327-77-0 | 聚己二酰丁二胺 | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediamine | PA |  | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 22 | 24993-04-2 | e-己内酰胺与亚胺基六次甲基亚胺基己二酰的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine | PA | 2.4 mg/kg(1,6-己二胺：SML)；15.0 mg/kg(SML，以己内酰胺钠盐和己内酰胺之和计) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 23 | 9008-66-6；9011-52-3；6422-99-7 | 聚酰胺610 | Polyamide 610 | PA | 2.4 mg/kg（1，6-己二胺：SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 24 | 32131-17-2 | 聚酰胺66 | Polyamide 66 | PA | 2.4 mg/kg（1,6-己二胺：SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 25 | 25776-72-1 | 聚酰胺66T | Polyamide 66T | PA | 7.5 mg/kg（苯二酸：SML）；2.4 mg/kg(1,6-己二胺：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 26 | 51025-80-0 | [1,4-苯二羧酸与1,6-己二胺(1:1)]的化合物与六氢-2H-氮杂卓-2-酮的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid compound with 1,6-hexanediamine (1:1), polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one | PA | 2.4 mg/kg(己二胺：SML)；15.0 mg/kg(己内酰胺：SML)；7.5 mg/kg(对苯二甲酸：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 27 | 26936-24-3 | 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸甲酯和2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate | PAAM | 6.0 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯之和计）； 6.0 mg/kg（丙烯酸甲酯：SML） | 仅用于低于100 ℃使用，不能辐照 |
| 28 | 27012-62-0 | 2-丙烯酸甲酯与1,3-丁二烯和2-丙烯腈的聚合物 | 2-Propenoic acid,methyl ester,polymer with1,3- butadiene and 2-propenenitrile | PAN | ND（2-丙烯腈：SML，DL=0.02 mg/kg）； 1.0 mg/kg（1,3-丁二烯：QM） or ND(1,3-丁二烯：SML，DL=0.02 mg/kg)； 6.0 mg/kg（2-丙烯酸甲酯：SML） | 接触水性、脂类和干燥食品 不得用于制作饮料容器，不能用于66 ℃以上加热，不能辐照 |
| 29 | 9003-28-5 | 聚丁烯-1 | PolyButene-1 | PB-1 |  |  |
| 30 | 55231-08-8 | 聚对苯二甲酸—己二酸丁二醇酯 | Poly(butylene adipate terephthalate) | PBAT | 5.0 mg/kg(1,4-丁二醇：SML)；7.5 mg/kg(对苯二甲酸：SML) | 仅用作单一薄膜或厚度小于等于120 μm的涂层。不能用于100 ℃以上高温加热，不能用于冰冻或冷藏，不能辐照。 |
| 31 | 25777-14-4 | 聚丁二酸丁二醇酯 | Poly(butylene succinate) | PBS、PBSu | 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML） | 不能用于100 ℃以上加热 |
| 32 | 61778-68-5 | 1,12-十二烷二酸与对苯二甲酸和1,4-丁二醇的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and dodecanedioic acid | PBT | 5.0 mg/kg(1,4-丁二醇：SML) |  |
| 33 | 24968-12-5 | 聚(氧代-1,4-亚丁基氧基羰基-1,4-亚苯基羰基) | Poly(oxy-1,4-butanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) | PBT | 5.0 mg/kg(间苯二甲酸：SML)； 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML）； 7.5 mg/kg（对苯二甲酸：SML） |  |
| 34 | 1224447-95-3 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯-聚四氢呋喃醚的嵌段共聚物与马来酸酐的反应物 | Polybutyleneterephthalate-polytetramethyleneglycol block copolymer, reaction products with maleic anhydride | PBT | 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML)；0.6 mg/kg(四氢呋喃：SML)；30.0 mg/kg(马来酸酐:SML,以马来酸计) | 不能用于121℃以上高温加热，不能辐照 |
| 35 | 24968-12-5；9086-55-9； 30965-26-5 | 聚(氧-1,4-亚丁基氧基羰基-1,4-亚苯基羰基)；（1,3-苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇、1,4-苯二甲酸和聚(1,4-丁二醇)的聚合物；1,4-苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇的聚合物 | Poly(oxy-1,4-butanediyloxy carbonyl-1,4-phenylene carbonyl)；（1,3-Benzene dicarboxylic acid, dimethylester, polymer with1,4-butanediol, dimethyl1,4-benzene dicarboxylate and α-hydro-ω-hydroxy poly(oxy-1,4-butanediyl)；1,4-Benzene dicarboxylic acid, dimethyl ester,polymer with 1,4-butanediol） | PBT | 7.5 mg/kg（1,4-苯二甲酸：SML）；5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML） | 不能辐照，不能用于121℃以上高温加热 |
| 36 | 24968-12-5、30965-26-5、26062-94-2 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇的聚合物、1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇的聚合物、聚(氧代-1,4-亚丁基氧基羰基-1,4-亚苯基羰基) | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethylester, polymer with 1,4-butanediol、1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butandediol、Poly(oxy-1,4-butanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) | PBT | 7.5 mg/kg（1,4-苯二甲酸：SML）；5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML） | 不能辐照，不能用于121℃以上高温加热 |
| 37 | 30965-26-5；24968-12-5；26062-94-2 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | Polybutylece terephthalate | PBT | 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML） |  |
| 38 |  | 1,4-苯二甲酸 (二甲酯), 与1,4-丁二醇, 己二酸，和六亚甲基二异氰酸酯的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, (dimethyl ester), polymer with 1,4-butanediol, adipic acid and hexamethylene diisocyanate | PBT (生物降解树脂) | 7.5 mg/kg（1,4-苯二甲酸 ：SML）；5.0 mg/kg(1,4-丁二醇 ：SML)；1.0 mg/kg (1,6-二异氰酰己烷: QM,以异氰酸根计) | 不能用于100℃以上加热，不能辐照 |
| 39 |  | 1,4-苯二甲酸 (二甲酯), 与1,4-丁二醇, 葵二酸，和六亚甲基二异氰酸酯的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, (dimethyl ester), polymer with 1,4-butanediol, sebacic acid and hexamethylene diisocyanate | PBT (生物降解树脂) | 7.5 mg/kg(1，4苯二甲酸：SML)；5.0 mg/kg(1,4-丁二醇：SML)；1.0 mg/kg(1,6-二异氰酰己烷：QM，以异氰酸根计) | 不能用于100℃以上加热，不能辐照 |
| 40 | 202483-49-6 | 硅氧烷和硅树脂与双酚A,碳酰二氯和4-(1-甲基-1-苯乙基)苯酚的共聚物,以2-甲基,3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙基基团为封端剂 | Siloxanes and silicones, di-methyl, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propyl group-terminated, polymers with bisphenol A, carbonic dichloride and 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol | PC | 0.6 mg/kg(双酚A：SML)；1.0 mg/kg(碳酰二氯：QM) | 使用限制条件参考相应产品安全标准。不能用于接触婴幼儿食品。 |
| 41 | 103598-77-2 | 对叔丁基苯酚封端的聚(碳酸-4,4'-亚异丙基二苯酯) | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol), 4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester | PC | 0.6 mg/kg（4,4’-亚异丙基二苯酚：SML）；0.05 mg/kg（对叔丁基苯酚：SML）；1.0 mg/kg（碳酰氯：QM） | 使用限制条件参考相应产品安全标准。不能用于接触婴幼儿食品。 |
| 42 | 114096-64-9 | 1,3-苯二甲酰氯与1,4-苯二甲酰氯、光气、4,4'-(异丙亚基)二酚、对枯基苯酚和二[4-(1-甲基)-1-苯基乙基酯的聚合物 | 1,3-Benzene dicarbonyldichloride,polymer with 1,4-benzene dicarbonyldichloride, carbonic dichloride, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol],bis[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]ester and 4-Cumylphenol | PC | 0.6 mg/kg(双酚A，SML)；1.0 mg/kg(QM，以碳酰二氯计)；7.5 mg/kg(1,3-苯二甲酰氯：SML，以对酞酸计)；5.0 mg/kg (1,4-苯二甲酰氯：SML，以异酞酸计)；0.05mg/kg（对枯基苯酚：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准。不能用于接触婴幼儿食品。 |
| 43 | 235420-85-6 | 1,3-苯二甲酰氯与1,4-苯二甲酰氯、1,3-苯二酚、碳酰二氯、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)-4-(1-苯基乙基)苯基酯的聚合物 | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyldichloride, 1,3-benzenediol, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylenthylidene)bis[phenol], 4-(1-phenylethyl)phenyl ester | PC | 0.6 mg/kg(双酚A：SML)；1.0 mg/kg（碳酰二氯：QM）；7.5 mg/kg（1,3-苯二甲酰氯：SML）；5.0 mg/kg（1,4-苯二甲酰氯：SML）；0.05 mg/kg（对枯基苯酚：SML）；2.4 mg/kg（1,3-苯二酚：SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准。不能用于接触婴幼儿食品。 |
| 44 | 411234-34-9 | 碳酰二氯与4,4'-环己亚基双(2-甲基苯酚)和4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)双[4-(1-甲基-1-苯基乙基)苯基]酯的聚合物 | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-cyclohexylidenebis(2-methylphenol) and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol), bis[4-(1-methyl-1-phenylethyl) phenyl] ester | PC | 0.6 mg/kg(双酚A：SML)；1.0 mg/kg（碳酰二氯：QM） | 使用限制条件参考相应产品安全标准。不能用于接触婴幼儿食品。 |
| 45 | 219566-57-1 | 反式-1,4-环己二甲酸二甲酯与1,4-环己二甲醇的聚合物 | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl ester, trans-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol | PCCD |  |  |
| 46 | 25038-36-2、25053-53-6、25087-34-7、25213-02-9、25608-26-8、25702-94-7、25750-82-7、25895-46-9、26061-90-5、26221-73-8、26337-35-9、26375-31-5、26376-80-7、28064-24-6、28208-80-2、28516-43-0、31069-12-2、106177-14-4、37433-35-5、52255-42-2、60785-11-7、61843-70-7、61843-71-8、63625-36-5;107137-84-8、64652-60-4、85023-55-8、85244-45-7、114571-44-7、88450-35-5、9002-88-4、9006-26-2、9006-26-2;106343-08-2、9010-77-9、9010-79-1、9010-86-0、9019-29-8、93228-27-4 | 乙烯与以下单体的聚合物：1-丁烯、丙烯、5-亚乙基-2-降冰片烯、甲基丙烯酸、1-己烯、2-丙烯酸、甲基丙烯酸环氧甲酯、1-辛烯、乙酸乙烯酯、一氧化碳、2,5-呋喃二酮、丙烯酸异丁酯、丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-丙烯酸乙基酯（其中乙烯占最大质量分数） | Copolymers of ethylene and the following comonomers：1-Butene;propylene,5-Ethylidine-2-norbornene;2-methyl-2-Propenoic acid;1-hexene;2-Propenoic Acid,2-Propenoic acid 2-methyl-, 2-oxiranylmethyl ester;1-Octene;Acetic acid ethenyl ester;carbon monoxide;maleic anhydride;isobutyl acrylate;butyl 2-propenoate;methacrylic acid;ethyl acrylate | PE | 0.05 mg/6 dm2(5-亚乙基-2-降冰片烯：QM，接触面积与食品重量比不少于2 dm2/kg）；6.0 mg/kg(甲基丙烯酸：SML)；6.0 mg/kg(丙烯酸：SML)；3.0 mg/kg（己烯：SML）；0.02 mg/6 dm2（甲基丙烯酸环氧甲酯：QM）；15.0 mg/kg（辛烯：SML）；12.0 mg/kg（乙酸乙烯酯：SML）；30.0 mg/kg（2,5-呋喃二酮：SML，以马来酸计）；6.0 mg/kg（丙烯酸丁酯：SML）；6.0 mg/kg（丙烯酸异丁酯：SML）； 15.0 mg/kg（1-辛烯：SML）；6.0 mg/kg（2-丙烯酸乙基酯；SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 47 | 29658-26-2 | 双(4-氟苯基)甲酮与1,4-苯二酚的聚合物 | Methanone, bis(4-fluorophenyl)-, polymer with 1,4-benzenediol | PEEK | 0.05 mg/kg（4,4’-二氟二苯甲酮：SML）；0.6 mg/kg（氢醌：SML） |  |
| 48 | 536741-00-1 | 4-氯-1,3-异苯并呋喃二酮与1,3-苯二胺、5-氯-1,3-异苯并呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物 | 1, 3-Isobenzofurandione, 4-chloro-, polymer with 1,3-benzenediamine, 5-chloro-1, 3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione and 4, 4’-(1-methylethylidene)bis[phenol] | PEI | 0.6 mg/kg (双酚A：SML)；ND (1,3-亚苯二胺：SML，DL=0.02 mg/kg)；0.05 mg/kg(5-氯-1,3-异苯并呋喃二酮: SML，以4-氯代苯甲酸计)；0.05 mg/kg(4-氯-1,3-异苯并呋喃二酮：SML，以3-氯代苯甲酸计) | 不能辐照 |
| 49 | 61128-46-9 | 5,5'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双-1,3-异苯并呋喃二酮与1,3-亚苯二胺的聚合物 | 1,3-isobenzofurandione, 5,5'[(1-methyl-ethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)] bis-polymer with 1,3-benzenediamine | PEI | 0.6 mg/kg (双酚A：SML)；ND (1,3-亚苯二胺：SML，DL=0.02 mg/kg) |  |
| 50 | 77699-82-2 | 4,4'-[5,5'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)双-1,3-异苯并呋喃二酮与4,4'-磺酰基双苯胺的聚合物 | 4,4'-[Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]diphthalic dianhydrid/4,4'-diaminodiphenyl sulfone copolymer | PEI | 0.05 mg/kg(SML，以双酚A二酐计)；5.0 mg/kg(SML，以4,4'-磺酰基双苯胺计) |  |
| 51 | 911701-92-3 | 4-氯-1,3-异苯并呋喃二酮与间苯二胺、5-氯-1,3-异苯并呋喃二酮和4,4’-(1-甲基乙基缩醛)双酚的聚合物,以4-(1-甲基-1-苯乙基)苯酚为封端剂 | 1,3-Isobenzofurandione, 4-chloro-, polymer with 1,3-benzenediamine, 5-chloro-1,3-isobenzofurandione and 4,4’-(1-methylethylidene)bis[phenol], 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol-terminated | PEI | 0.6 mg/kg（双酚A：SML）；ND（1,3-亚苯二胺：SML）；0.05 mg/kg（5-氯-1,3-异苯并呋喃二酮：SML）；0.05 mg/kg（4-氯-1,3-异苯并呋喃二酮：SML）；0.05 mg/kg（4-(1-甲基-1-苯乙基）苯酚：SML） |  |
| 52 | 25667-42-9、25608-63-3 | (氧化-1,4-苯烯基硫化-1,4-苯烯基)聚合物、4,4’-磺酰基二苯酚与1,1’-磺酰基二(4-氯苯)的聚合物 | Poly(oxy-p-phenylenesulfonyl-p-phenylene) resin、Phenol, 4,4'-sulfonylbis-, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene]) | PESU | 0.05 mg/kg（1,1’-磺酰基二(4-氯苯)：SML）；0.05 mg/kg（4,4’-磺酰基二苯酚：SML） | 不能辐照 |
| 53 | 25038-59-9；25052-77-1；24938-04-3；27027-87-8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物（二甘醇-间苯二甲酸改性），由对苯二甲酸二甲酯或对苯二甲酸和乙二醇与以下物质缩合：间苯二甲酸二甲酯，间苯二甲酸，和二甘醇 | Polyethylene terephthalate copolyesters (diethylene glycol-isophthalate modified), prepared by the condensation of dimethyl terephthalate or terephthalic acid and ethylene glycol with one ore more of the following: dimethyl isophthalate, isophthalic acid, and diethylene glycol | PET | 30.0 mg/kg（二甘醇：SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 54 | 24938-04-3 | 1,3-苯二羧酸与1,4-苯二羧酸和1,2-乙二醇的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol | PET |  | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 55 | 26376-80-7 | 甲基丙烯酸、乙烯的聚合物钾盐 | ethylene-methacrylic acid copolymer, Patassium salt | PE的钾盐 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML） |  |
| 56 | 25608-26-8 | 甲基丙烯酸、乙烯的共聚物钠盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, sodium salt | PE的钠盐 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML） | 在共聚物中含量不超过25% |
| 57 | 28208-80-2 | 2-丙烯酸与乙烯的聚合物锌盐 | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, Zinc salt | PE的锌盐 | 6.0 mg/kg(丙烯酸：SML)；25.0 mg/kg(乙酸锌：SML,以锌计）；活性氧不超过3ppm |  |
| 58 | 28516-43-0 | 甲基丙烯酸、乙烯的聚合物锌盐 | Ethylene-Methacrylic Acid copolymer, Zinc salt | PE的锌盐 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML） |  |
| 59 | 61843-71-8 | 2-丙烯酸-2-甲基丙酯与乙烯和α-甲基丙烯酸的聚合物的锌盐 | methacrylic acid polymers with ethylene and isobutyl acrylate, partial zinc salt | PE的锌盐 | 6.0 mg/kg(甲基丙烯酸：SML)； 6.0 mg/kg（丙烯酸异丁酯：SML） |  |
| 60 | 26655-00-5 | 1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物 | Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with tetrafluoroethene | PFA |  |  |
| 61 | 31784-04-0 | 五氟乙基三氟乙烯基醚与四氟乙烯的聚合物 | Ethene, tetrafluoro-, polymer with trifluoro(pentafluoroethoxy)ethene | PFA | 0.05 mg/kg（四氟乙烯：SML） | 不能辐照 |
| 62 | 9051-89-2 | 聚乳酸 | Polylactide | PLA |  | 不能用于100 ℃以上加热 |
| 63 | 127104-68-1 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和1-丙烯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1-propene | PMMA | 6.0 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯计） |  |
| 64 | 127573-73-3 | 2-丙烯酸丁基酯与2-甲基-2-丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯计)；6.0 mg/kg(丙烯酸丁酯：SML)；0.02 mg/kg（2-甲基丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙基-2(醇)酯：SML） |  |
| 65 | 25133-97-5 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸之和计）；6.0 mg/kg（丙烯酸乙酯：SML） |  |
| 66 | 25608-33-7 | 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸甲脂的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg（SML，以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯之和计） |  |
| 67 | 26222-42-4 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg(2-甲基-2-丙烯酸甲酯：SML，以甲基丙烯酸计)；0.02 mg/kg(2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯：SML) |  |
| 68 | 26572-20-3 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with methyl 2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸乙酯：SML）；6.0 mg/kg（丙烯酸甲酯：SML） |  |
| 69 | 26809-51-8 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯和呋喃二酮的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione | PMMA | 6.0 mg/kg(甲基丙烯酸甲酯：SML) 30.0 mg/kg(顺丁烯二酸酐：SML，以顺丁二烯酸计算) |  |
| 70 | 28262-63-7 | 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸丁酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg(SML，以甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸之和计) |  |
| 71 | 394249-05-9 | 基于丙烯酸与甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl- 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide | PMMA | 6.0 mg/kg(SML，以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯之和计)；6.0 mg/kg(2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯:SML）；ND(甲基丙烯酰胺：SML，DL=0.02 mg/kg) |  |
| 72 | 67874-31-1 | 2-甲基-2-丙烯酸正丁酯与2-甲基-2-丙烯酸甲酯和2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2- propenoate) | PMMA | 6.0 mg/kg(SML，以甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯之和计) |  |
| 73 | 9010-88-2 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester,polymer with ethyl 2-propenoate | PMMA | 6.0 mg/kg(甲基丙烯酸甲酯：SML)；6.0 mg/kg（丙烯酸乙酯：SML） |  |
| 74 | 9011-14-7 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer | PMMA | 6.0 mg/kg(甲基丙烯酸甲酯：SML) |  |
| 75 | 125495-90-1 | 3-羟基丁酸-4-羟基丁酸共聚物 | Butanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-, polymer with 4-hydroxybutanoic acid | Poly(3HB-co-4HB), P(3,4HB) | 5.0 mg/kg(1,4-丁二醇：SML) | 不能用于酒精类食品；不能用于100 ℃以上加热，不能辐照 |
| 76 | 24969-26-4；24969–25–3 | 1,3,5-三氧环己烷聚1,3-二氧环戊烷 | 1,3,5-Trioxane,polymerwith1,3-dioxolane | POM | 5.0 mg/kg(三聚甲醛：QM)；0.05 mg/kg(1,3-二氧戊烷：SML)；1.0 mg/kg(1,4-双(2,3-环氧丙氧基)丁烷:QM,以环氧基团计） | 不能用于121 ℃以上高温加热 |
| 77 |  | 1,3-二氧杂环庚烷与1,3,5-三氧杂环己烷的聚合物 | 1,3-Dioxepane, polymer with 1,3,5-trioxane | POM | 0.05 mg/6 dm²（1,3-二氧杂环庚烷：QM）；5.0 mg/kg（三聚甲醛：SML）；15.0 mg/kg（甲醛：SML） | 不能用于121 ℃以上高温加热 |
| 78 | 25231-38-3；9002-81-7 | 聚甲醛 | Polyoxymethylene | POM | 15.0 mg/kg（甲醛：SML） | 不能用于121 ℃以上高温加热 |
| 79 | 25054-06-2 | 环己酮与甲醛的聚合物 | Formaldehyde, polymer with cyclohexanone | POM | 15.0 mg/kg（甲醛：SML） | 用于涂料、油墨时，不能用于接触酒精类或含脂类食品 |
| 80 | 25722-45-6、107001-49-0、25895-47-0、29160-13-2、9003-07-0 | 丙烯与以下单体的聚合物：2,5-呋喃二酮、乙烯、丁-1烯、其它 α-烯烃、可含5-亚乙基-2-降冰片烯作改性单体，其中丙烯占最大质量分数 | Copolymers of Propylene and the following comonomers：2,5-Furandione；Ethylene;Butene;other α-olefins;may contain 5-Ethylidine-2-norbornene； | PP | 30.0 mg/kg (马来酸酐：SML，以马来酸计)； 0.05 mg/6 dm2（5-亚乙基-2-降冰片烯：QM，接触面积与食品重量比不少于2 dm2/kg） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 81 | 25134-01-4 | 聚氧化(2,6-二甲基-1,4-亚苯基)树脂 | Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) | PPE | 0.05 mg/kg（2,6-二甲基苯酚：SML） |  |
| 82 | 58295-79-7 | 2,6-二甲基苯酚与2,3,6-三甲基苯酚的聚合物 | 2,3,6-trimethyl phenol copolymer with 2,6-dimethyl phenol | PPE |  |  |
| 83 | 26125-40-6；25212-74-2 | 聚苯硫醚 | Benzene, 1,4-dichloro-, polymer with sodium sulfide | PPS | 12.0 mg/kg（1,4-二氯苯：SML) | 不能用于121 ℃以上高温加热，不能辐照 |
| 84 | 25608-64-4 | (1,1-联苯基)-4,4'-二醇与1,1'-磺酰双(4-氯苯)的聚合物 | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene] | PPSU | 6.0 mg/kg（(1,1'-联苯基)-4,4'-二醇：SML）；0.05 mg/kg（1,1’-磺酰基二(4-氯苯)：SML） | 微波炉使用条件最高温度不超过175 °C，15分钟，不能辐照 |
| 85 | 9003-53-6、25038-32-8、9003-55-8 | 聚苯乙烯；苯乙烯与以下单体的聚合物：2-甲基-1,3-丁二烯、1,3 丁二烯、橡胶改性聚苯乙烯 | Polystyrene；Benzene, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene; 1,3-butadiene;Rubber-modified polystyrene | PS | ND(异戊二烯：SML，DL=0.020 mg/kg) 或1.0 mg/kg(异戊二烯:QM)；ND（1,3-丁二烯：SML，DL=0.020 mg/kg） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 86 | 25154-01-2 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与1,1'-磺酰基-双(4-氯苯)的聚合物 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene] | PSU | 0.6 mg/kg（双酚A：SML）；0.05 mg/kg（1,1'-磺酰基二(4-氯苯)：SML） | 用于短期与食品接触，不能用于121 ℃以上高温加热，不能辐照 |
| 87 | 9002-84-0 | 聚四氟乙烯 | Polytetrafluoroethylene | PTFE | 0.05 mg/kg(四氟乙烯：SML) | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 88 | 26590-75-0 | 1,3-丙二醇与对苯二甲酸的聚合物 | 1,4-benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-propanediol | PTT | 0.05 mg/kg（1,3-丙二醇：SML）；7.5 mg/kg(对苯二甲酸：SML) |  |
| 89 | 36619-23-5 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与1,3-丙二醇的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-propanediol | PTT |  | 不能用于100℃以上加热 |
| 90 | 28476-49-5 | 己二酸与1,4-丁二醇和1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butandiol and 1,6-diisocyanatohexane | PUR | 5.0 mg/kg(1，4-丁二醇：SML)；1.0 mg/kg，（六亚甲基二异氰酸酯：QM，以异氰酸根计） | 不能用于200℃以上高温加热 |
| 91 | 29891-05-2 | 己二酸与1,4-丁二醇、1,6-二异氰根合己烷、1,6-己二醇和新戊二醇(<2%)的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | PUR | 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML）； 0.05 mg/kg（2,2-二甲基-1,3-丙二醇：SML）； 0.05 mg/kg（1,6-己二醇：SML）； 1.0 mg/kg（六亚甲基二异氰酸酯：QM，以异氰酸根计） | 不能用于200℃以上高温加热 |
| 92 | 9002-89-5 | 乙烯醇均聚物 | Ethenol, homopolymer | PVA、PVOH | 12.0 mg/kg(乙酸乙烯酯：SML) | 仅用于接触水分含量低的油脂类和干燥固体食品，不能用于100 ℃以上加热 |
| 93 | 24968-80-7、25038-72-6 | 丙稀酸甲酯与1,1-二氯乙烯和丙烯腈的聚合物、1,1-二氯乙烯与丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile;Vinylidene chloride copolymers with methyl acrylate | PVDC | 5.0 mg/kg（1,1-二氯乙烯：QM)或ND（1,1-二氯乙烯：SML，DL=0.05 mg/kg）；6.0 mg/kg（甲基丙烯酸：SML） | 使用限制条件参考相应产品安全标准 |
| 94 | 9078-71-1 | 聚酯弹性体 | Polyester Elastomers | TCP-ET | 0.05 mg/kg(1,4-丁二醇：SML)；0.6 mg/kg(四氢呋喃：SML)；5.0 mg/kg(QM，以偏苯三酸和偏苯三酸酐之和计) | 不能用于接触乙醇含量高于8%的食品，不能用于66 ℃以上加热 |
| 95 | 9086-55-9 | 聚酯弹性体 | Polyester Elastomers | TCP-ET | 0.05 mg/kg（1,4-丁二醇：SML)；0.05 mg/kg（1,3-苯二甲酸二甲酯：SML）；0.6 mg/kg（四氢呋喃：SML） | 仅用于大宗干燥不含游离油的食品 |
| 96 | 64811-37-6 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与1,4-丁二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | Poly(1,4-benzene dicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-butanediol, ethylene oxide, propylene oxide) | TPC-ET | 0.059 g/in2（1,4-苯二羧酸二甲酯与1,4-丁二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物：QM）；0.05 mg/kg（1,4 - 丁二醇：SML）；1.0 mg/kg（环氧乙烷：QM）；1.0 mg/kg（甲基环氧乙烷：QM） | 若共混使用，仅能和非聚烯烃树脂混合。不能用于瓶子。 |
| 97 | 25214-14-6 | 1,6-己二酸与1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | 饱和聚酯 | 0.05 mg/kg（2,2-二甲基-1,3-丙二醇：SML）；0.05 mg/kg（1,6-己烷：SML） | 用于片状结构时，不能用于接触乙醇含量高于8%的食品 |
| 98 | 27923-68-8 | 1,3-苯二甲酸, 含1,4-苯二甲酸的聚合物, 2,2-二甲基-1,3-丙二醇 和 1,2-己二醇 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | 饱和聚酯 | 30.0 mg/kg（乙二醇：SML）；5.0 mg/kg（异酞酸：SML）；0.05 mg/kg（2,2-二甲基-1,3-丙二醇：SML）；7.5 mg/kg（对苯二酸：SML） | 用于涂料，不能接触酒精类食品。 用于粘合剂，不能用于接触乙醇含量高于8%的食品 |
| 99 | 38497-35-7 | 癸二酸与2,2'-氧双乙醇、1,2乙二醇、1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,4-苯二甲酸的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis | 饱和聚酯 | 30.0 mg/kg（SML，以乙二醇和二甘醇之和计）；5.0 mg/kg（异酞酸：SML)；0.05 mg/kg（2,2-二甲基-1,3-丙二醇：SML）；7.5 mg/kg（对苯二酸：SML） | 用于涂料，不能接触酒精类食品 用于粘合剂，不能用于接触乙醇含量高于8%的食品 |
| 100 | 40471-06-5 | 1,3-苯二甲酸, 含1,4-苯二甲酸的聚合物, 2,2-二甲基-1,3-丙二醇, 1,2-乙二醇和1,6-己二醇 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | 饱和聚酯 | 30.0 mg/kg（乙二醇：SML）；0.05 mg/kg（1,6-己二醇：SML）；5.0 mg/kg（异酞酸：SML）；0.05 mg/kg（2,2-二甲基-1,3-丙二醇：SML）；7.5 mg/kg（对苯二酸：SML） |  |
| 101 | 1082203-23-3 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-丁二醇, 1,4-二甲基 1,4-苯二羟酸, 己二酸和1,3-丙二醇的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,4-butanediol, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, hexanedioic acid and 1,3-propanediol | 饱和聚酯 | 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML）；0.05 mg/kg（1,3-丙二醇：SML）；5.0 mg/kg（异酞酸：SML） | 不能用于乙醇含量高于8％的食品 |
| 102 | 261716-94-3 | 1,4-苯二甲酸二甲酯和1,4-环己烷二甲醇，2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇的聚合物 | 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 2,2,4,4-tetramethyl- 1,3-cyclobutanediol | 改性PCT | 5.0 mg/kg（2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇：SML） | 不能用于100℃以上加热 |
| 103 | 88526-47-0 | 氢化后的芳香族石油碳氢树脂 | Distillates (petroleum), heavy thermal cracked, polymerized., hydrogenated | 氢化石油烃树脂 | 0.1 mg/kg（苯乙烯：QM）；0.1 mg/kg（苯丙烯：QM）；0.1 mg/kg（二环戊二烯：QM）；0.1 mg/kg（a-甲基苯乙烯：QM）或0.05 mg/kg（a-甲基苯乙烯：SML）；0.1 mg/kg（β-甲基苯乙烯：QM）；0.1 mg/kg（m-甲基苯乙烯：QM）；0.1 mg/kg（p-甲基苯乙烯：QM）；0.1 mg/kg（o-甲基苯乙烯：QM）；0.1 mg/kg（茚：QM） | 不能用于100℃以上加热，不能辐照 |
| 104 | 9078-71-1 | 对苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁烷二基) | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and a-hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | 热塑性弹性体 (TPE) | 5.0 mg/kg（1,4-丁二醇：SML）；0.05 mg/kg（四氢呋喃：SML） | 用作聚酯弹性体时，仅用于接触干燥固体食品。 用于橡胶制品时，不能用于接触乙醇含量高于8%的食品，且不能用于66 ℃以上加热。 |
| 105 |  | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物与2-甲基-2-丙烯酸、2,5-呋喃二酮和 1,3--二异氰酸基甲苯的聚合物 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane Polymer with 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,5-Furandione and Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- | 双酚A环氧树脂聚氨酯树脂 | 6.0 mg/kg（甲基丙烯酸:SML）；1.0 mg/kg（4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物：QM）或ND（4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物：SML）；30.0 mg/kg （马来酸酐:SML,以马来酸计）；1.0 mg/kg(甲苯二异氰酸酯(2,4-位与2,6-位的混合物):QM） |  |
| 106 | 9004-35-7 | 醋酸纤维素 | Cellulose acetate | 纤维素酯 |  |  |
| 107 | 9004-36-8 | 醋酸丁酸纤维素 | Cellulose acetate buytrate | 纤维素酯 |  |  |
| 108 | 9004-39-1 | 醋酸丙酸纤维素 | Cellulose acetate propionate | 纤维素酯 |  |  |
| 109 | 68081-82-3 | 2-甲基-1,3-丁二烯与氯化-2-甲基-1-丙烯的聚合物 | 1,3-Butadiene,2-methyl-,polymer with 2-methyl-1-propene,chlorinated | 橡胶 | ND(异戊二烯：SML，DL=0.020 mg/kg) 或1.0 mg/kg(异戊二烯:QM) |  |
| 110 | 25034-71-3 | 3α,4,7,7α-四氢-4,7-亚甲基-1H-茚与乙烯和1-丙烯的聚合物 | 4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with ethene and 1-propene | 橡胶 |  |  |
| 111 | 27026-53-5 | 乙烯、丙烯、次乙基降冰片烯和二聚环戊二烯的共聚物 | 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-Methano-1H-indene, polymer with ethene, 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 1-propene | 橡胶 | 0.05 mg/6 dm2(5-亚乙基-2-降冰片烯：QM，接触面积与食品重量比不少于2 dm2/kg） |  |
| 112 | 27155-45-9 | 5-乙烯基-二环[2,2,1]庚-2-烯与乙烯和1-丙烯的聚合物 | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethenyl-, polymer with ethene and 1-propene | 橡胶 | 0.05 mg/6 dm2(5-亚乙基-2-降冰片烯：QM，接触面积与食品重量比不少于2 dm2/kg） |  |
| 113 |  | 基于聚丙烯和交联三元乙丙橡胶的热塑性硫化橡胶（以亚乙烯基降冰片烯作为第三单体的三元乙丙橡胶）与乙烯-1-辛烯共聚物和矿物油的共混物 | Thermoplastic vulcanizate based on a blend of polypropylene and crosslinked ethylene-propylene-diene (EPDM based on ENB as third monomer), admixed with a copolymer of ethylene and 1-octene and mineral oil | 橡胶 | 0.05 mg/kg(亚乙烯基降冰片烯：SML)；30.0 mg/kg(甲醛:SML)；15.0 mg/kg(1-辛烯：SML) | 仅用于葡萄酒瓶塞外皮 |
| 114 |  | 基于聚丙烯和交联三元乙丙橡胶的热塑性硫化橡胶（以亚乙烯基降冰片烯作为第三单体的三元乙丙橡胶） | Thermoplastic vulcanizate based on a blend of polypropylene and crosslinked ethylene-propylene-diene rubber (EPDM based on ENB as third monomer) | 橡胶 | 0.05mg/kg(亚乙烯基降冰片烯：SML)；30mg/kg(甲醛:SML)；15mg/kg(1－辛烯：SML) | 不能用于接触婴幼儿食品 |
| 115 | 25213-96-1 | 4-甲基-1-戊烯与乙烯的聚合物 | 1-Pentene, 4-methyl-, polymer with ethene |  | 0.05 mg/kg（4-甲基-1-戊烯：SML） |  |
| 116 | 25667-42-9 | 聚醚砜 | Polyether sulfone |  | 0.05 mg/kg（4,4'-二氯二苯砜：SML）；0.05 mg/kg（4,4'-二羟基二苯砜：SML） |  |