中华人民共和国国家标准批准发布公告

2012年 第15号

来源：国家标准化管理委员会     日期：2012/8/7 9:01:23

关于批准发布GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》
国家标准第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》国家标准第1号修改单，自2012年10月1日起实施，现予以公布（见附件）。

二〇一二年七月十一日

附件：

GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》国家标准第1号修改单

一、相关条文改用新条文：

1）6.1.1.1 厚度大于60mm的Q345R和Q370R钢板，碳含量上限可分别提高至0.22%和0.20%。
    2）6.1.2 成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定，其中12Cr2Mo1VR钢成品化学分析允许偏差：P+0.003%，S+0.002%。
    3）6.3.2 18MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR、14Cr1MoR的回火温度应不低于620℃，12Cr2Mo1R、12Cr2Mo1VR、12Cr1MoVR的回火温度应不低于680℃。
    4）8.2 钢板应成批验收，每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一轧制或热处理制度的钢板组成，每批重量不大于30t，单张重量超过30t的钢板按张组批。

对长期生产质量稳定的钢厂，提出申请报告并附出厂检验数据，由国家特种设备安全监察机构审查合格批准后，按批准扩大的批重交货。

二、相关表格更改为新表：

1）表1更改为新表：

表 1 化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cb | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | P | S | Alt | Cu | Ti | B | Ca |
| Q245Ra | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.50～1.00c |  |  |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.010 | ≥0.020 |  |  |  |  |
| Q345Ra | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.20～1.60 |  |  |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.010 | ≥0.020 |  |  |  |  |
| Q370R | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.20～1.60 |  |  |  | 0.015～0.050 |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 17MnNiVNbR | ≤0.20 | 0.20～0.55 | 1.30～1.70 |  | 0.20～0.50 |  | 0.010～0.040 | 0.02～0.08 | ≤0.020 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 18MnMoNbR | ≤0.22 | 0.15～0.50 | 1.20～1.60 |  |  | 0.45～0.65 | 0.025～0.050 |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 13MnNiMoR | ≤0.15 | 0.15～0.50 | 1.20～1.60 | 0.20～0.40 | 0.60～1.00 | 0.20～0.40 | 0.005～0.020 |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 15CrMoR | 0.12～0.18 | 0.15～0.40 | 0.40～0.70 | 0.80～1.20 |  | 0.45～0.60 |  |  | ≤0.025 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 14Cr1MoR | 0.05～0.17 | 0.50～0.80 | 0.40～0.65 | 1.15～1.50 |  | 0.45～0.65 |  |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R | 0.08～0.15 | ≤0.50 | 0.30～0.60 | 2.00～2.50 |  | 0.90～1.10 |  |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 12Cr1MoVR | 0.08～0.15 | 0.15～0.40 | 0.40～0.70 | 0.90～1.20 |  | 0.25～0.35 |  | 0.15～0.30 | ≤0.025 | ≤0.010 |  |  |  |  |  |
| 12Cr2Mo1VR | 0.11～0.15 | ≤0.10 | 0.30～0.60 | 2.00～2.50 | ≤0.25 | 0.90～1.10 | ≤0.07 | 0.25～0.35 | ≤0.010 | ≤0.005 |  | ≤0.20 | ≤0.030 | ≤0.0020 | ≤0.015 |
| a 如果钢中加入Nb、Ti、V等微量元素，Alt含量的下限不适用。 b 经供需双方协议，并在合同中注明，C含量下限可不作要求。 c 厚度大于60mm的钢板，Mn含量上限可至1.20%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）表2更改为新表：

表 2 力学性能和工艺性能

12Cr1MoVR

| 牌号 | 交货状态 | 钢板厚度/ mm | 拉伸试验 |  |  | 冲击试验 |  | 弯曲试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm/（N/mm2） | 屈服强度a ReL/（N/mm2） | 伸长率A/% | 温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | 180° b=2a |
|  |  |  |  | 不小于 |  |  | 不小于 |  |
| Q245R | 热轧 控轧 或 正火 | 3～16 | 400～520 | 245 | 25 | 0 | 34 | d=1.5a |
|  |  | ＞16～36 |  | 235 |  |  |  |  |
|  |  | ＞36～60 |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60～100 | 390～510 | 205 | 24 |  |  | d=2a |
|  |  | ＞100～150 | 380～500 | 185 |  |  |  |  |
| Q345R |  | 3～16 | 510～640 | 345 | 21 | 0 | 41 | d=2a |
|  |  | ＞16～36 | 500～630 | 325 |  |  |  | d=3a |
|  |  | ＞36～60 | 490～620 | 315 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60～100 | 490～620 | 305 | 20 |  |  |  |
|  |  | ＞100～150 | 480～610 | 285 |  |  |  |  |
|  |  | ＞150～200 | 470～600 | 265 |  |  |  |  |
| Q370R | 正火 | 10～16 | 530～630 | 370 | 20 | -20 | 47 | d=2a |
|  |  | ＞16～36 |  | 360 |  |  |  | d=3a |
|  |  | ＞36～60 | 520～620 | 340 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60～100 | 510～610 | 330 |  |  |  |  |
| 17MnNiVNbR |  | 10～20 | 590～720 | 410 | 20 | -20 | 60 | d=3a |
|  |  | ＞20～30 | 570～700 | 390 |  |  |  |  |
| 18MnMoNbR | 正火 加 回火 | 30～60 | 570～720 | 400 | 17 | 0 | 47 | d =3a |
|  |  | ＞60～100 |  | 390 |  |  |  |  |
| 13MnNiMoR |  | 30～100 | 570～720 | 390 | 18 | 0 | 47 | d=3a |
|  |  | ＞100～150 |  | 380 |  |  |  |  |
| 15CrMoR |  | 6～60 | 450～590 | 295 | 19 | 20 | 47 | d=3a |
|  |  | ＞60～100 |  | 275 |  |  |  |  |
|  |  | ＞100～200 | 440～580 | 255 |  |  |  |  |
| 14Cr1MoR |  | 6～100 | 520～680 | 310 | 19 | 20 | 47 | d=3a |
|  |  | ＞100～200 | 510～670 | 300 |  |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R |  | 6～200 | 520～680 | 310 | 19 | 20 | 47 | d=3a |